| ICS | 91.220 |
| --- | --- |
| CCS | Q90 |

中华人民共和国国家标准化指导性技术文件

GB/Z XXXXX—XXXX

铸造用生铁生产主要工序单位产品能源消耗等级及计算方法

The Grades and Calculation Methods of Energy Consumption per Unit Product for Main Processes in Foundry Pig Iron Production

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

（2026.3）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 统计范围	1

5 能耗等级	1

6 计量及标准煤折算要求	2

7 计算方法	3

8 达标判定	4

附录A （资料性） 各种能源折算系数推荐值	5

附录B （资料性） 主要耗能工质折煤系数推荐值	6

参考文献	7

前言

本文件为规范类指导性技术文件。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由全国绿色制造技术标准化技术委员会（TC337）提出。

本文件由全国绿色制造技术标准化技术委员会（TC337）、全国铸造标准化技术委员会（TC54）联合归口。

本文件起草单位：新兴铸管股份有限公司、河北龙凤山新材料科技集团有限公司、临沂玫德庚辰金属材料有限公司、昌黎县兴国精密机件有限公司、中机研标准技术研究院（北京）有限公司、圣戈班管道系统有限公司、云南省玉溪市太标钢铁有限公司、交口县天鹏冶炼有限公司、交口县旺庄生铁有限责任公司、交口县天马能源实业有限公司、新兴河北工程技术有限公司、国铭铸管股份有限公司、林州市合鑫铸业有限公司、山西建邦集团铸造有限公司、本溪参铁（集团）有限公司、翼城县飞翔铸管有限公司、山西中兴铸业集团有限公司、安阳鑫源铸业有限公司、山西晋钢铸业有限公司、安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司、生态环境部南京环境科学研究所、日照铸福实业有限公司、山西圣士达铸业有限公司、池州学院、中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司、中国铸造协会、上海电气上重铸锻有限公司。

本文件主要起草人：李冰、刘玉江、张志义、刘权利、王丹丹、孙婷婷、何根、余伟、胡胜利、郭德峰、李海漪、李亮、李计平、张玉湖、景学广、刘力强、孙向阳、侯宝林、闫翔、李帅、牛佳怡、苏柏林、张鑫、刘志伟、朱家辉、赵刚、吴仁贵、王凤、王连杰、刘树生、乔世杰、祝建楠。

引言

为响应国家“双碳”战略部署，推动铸造用生铁生产行业绿色低碳转型，规范行业能源消耗管理，制定本文件。

铸造用生铁企业属于炼铁企业，现阶段我国铸造用生铁企业能耗及环保标准均按照《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB 21256）标准执行，但该文件的标准化对象是钢铁企业，未考虑铸造用生铁生产企业小烧结、小高炉、小球团的生产工艺装备的能耗现状与节能技术应用情况，导致该文件的主要指标相对铸造用生铁生产企业过于严苛，所有铸造用生铁生产企业均无法达到该文件先进值指标要求。在减污降碳的大背景下，铸造用生铁生产企业正面临节能降碳政策约束与产业链低碳转型的巨大压力，亟需适用的能耗标准规范和引导行业企业绿色低碳发展。

本文件的制定旨在填补铸造用生铁生产领域能耗标准空白，为行业能源消耗管理提供统一、科学的技术依据。本文件的发布，将引导铸造用生铁生产企业通过优化生产流程、升级改造设备、强化员工能源节约意识等措施，提升能源利用效率，降低单位产品能耗，增强企业市场竞争力与可持续发展能力。同时，也能为政府相关部门制定能源效率管控政策、实施奖惩机制、开展行业节能监管提供技术参考。

铸造用生铁生产主要工序单位产品能源消耗等级及计算方法

范围

本文件规定了铸造用生铁生产主要工序单位产品能源消耗（以下简称单位产品能耗）的统计范围、能耗等级、计量及标准煤折算要求、计算方法和达标判定。

本文件适用于铸造用生铁生产企业进行烧结工序、球团工序、高炉工序单位产品能源消耗的计算、评价，以及新建、改建项目的能耗控制。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 718  铸造用生铁

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 21256  粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额

GB/T 21368  钢铁企业能源计量器具配备和管理要求

GB 28662  钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准

术语和定义

GB 21256界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

高炉工序单位产品能源消耗  the energy consumption of per unit product of blast furnace process

报告期内，高炉工序每生产一吨合格生铁，扣除回收的能源量后实际消耗的各种能源总量。

合格生铁是指符合GB/T 718 要求的生铁。

统计范围

烧结工序单位产品能耗为生产系统（从熔剂、燃料破碎开始，经配料、原料运输、工艺过程混料、烧结机、烧结矿破碎、筛分等到成品烧结矿皮带机离开烧结工序为止的各生产环节）和辅助生产系统（生产管理及调度指挥系统、机修、化验、计量、水处理、烧结除尘和脱硫等环保设施）消耗的能源量，扣除工序回收的能源量；不包括附属生产系统（如食堂、保健站、休息室等）消耗的能源量。

球团工序单位产品能耗为生产系统（经配料、原料运输、造球、焙烧、筛分等到成品球团矿皮带机离开球团工序为止的各生产环节）和辅助生产系统（生产管理及调度指挥系统、机修、化验、计量、环保等）消耗的能源量，扣除工序回收的能源量；不包括附属生产系统（如食堂、保健站、休息室等）消耗的能源量。

高炉工序单位产品能耗为生产系统（原燃料供给、鼓风、热风炉、煤粉干燥及喷吹、高炉本体、渣铁处理、炉外增硅等系统）和辅助生产系统（生产管理及调度指挥系统、机修、化验、计量、水处理及除尘等环保设施）消耗的能源量，扣除工序回收的能源量；不包括附属生产系统（如食堂、保健站、休息室等）消耗的能源量。

能耗等级

烧结工序单位产品能耗等级

烧结工序单位产品能耗等级见表 1 ,其中 1 级能耗最低。

铸造用生铁生产烧结工序单位产品能耗等级

单位为kgce/t

| 工序名称 | 能耗等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
| 烧结工序 | ≤48 | ≤52 | ≤55 |
| 注1：电力折标系数采用当量值 0.1229 kgce/kWh。 注2：烧结工艺以配备烧结烟气脱硫装置且污染物排放达到GB 28662 的要求为基准。烧结工序实施超低排放改造且通过超低排放公示的企业，在企业核算能耗值基础上减少 5 kgce/t。 注3：烧结原料中稀土矿、钒钛磁铁矿用量基准值为 0 %，烧结工序实际用量每增加 1 %，在企业核算能耗值基础上减少 0.15 kgce/t。 注4：烧结原料中钒钛磁铁矿用量基准值为 0 %，烧结工序实际用量每增加 1 %，在企业核算能耗值基础上减少 0.15 kgce/t。 注5：烧结原料中褐铁矿用量基准值为 35 %，烧结工序实际用量每增/减 1 %，在企业核算能耗值基础上减/增0.10kgce/t。 |  |  |  |

球团工序单位产品能耗等级

球团工序单位产品能耗等级见表 2 ,其中 1 级能耗最低。

铸造用生铁生产球团工序单位产品能耗等级

单位为kgce/t

| 工序名称 | 能耗等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
| 球团工序 | ≤28 | ≤32 | ≤36 |
| 注1：电力折标系数采用当量值 0.1229 kgce/kWh。 |  |  |  |

高炉工序单位产品能耗等级

高炉工序单位产品能耗等级见表 3 ,其中 1 级能耗最低。

铸造用生铁生产高炉工序单位产品能耗等级

单位为kgce/t

| 工序名称 | 能耗等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
| 高炉工序 | ≤410 | ≤425 | ≤440 |
| 注1：高炉铁液中硅含量基准值为 0.5 %，实际硅含量每增/减 0.1 %，在企业核算能耗值基础上减/增 5 kgce/t。 注2：高炉工序实施超低排放改造且通过超低排放公示的企业，在企业核算能耗值基础上减少 3 kgce/t。 注3：入炉矿品位基准值为 58 %，品位每增/减 1 %，在企业核算能耗值基础上增/减 3.61 kgce/t。 注4：电力折标系数采用当量值 0.1229 kgce/kWh。 注5：高炉原料中稀土矿用量基准值为 0 %，高炉工序实际用量每增加 1 %，在企业核算能耗值基础上减少 0.3 kgce/t。 注6：高炉原料中钒钛磁铁矿用量基准值为 0 %，高炉工序实际用量每增加 1 %，在企业核算能耗值基础上减少 0.45 kgce/t。 |  |  |  |

计量及标准煤折算要求

能源计量

熔化工序能耗计算需计量的能源，包括：

一次能源，主要包括焦炭等；

二次能源，主要包括柴油、电力等；

耗能工质消耗的能源，耗能工质主要包括新水、软化水、氮气、氩气等。

各种能源不宜重计、漏计。

能耗统计期为一年（本年度统计日期至上一年度相同日期），新（改、扩）建企业正常生产不足一年超过半年的按照半年平均值计算，不足半年的可参考节能评估和审查结果。

企业应根据GB 17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

能源折算系数的取值原则

铸造用生铁企业能源管理应按 GB 17167、GB/T 21368 的要求配备和管理能源计量器具，能源折算系数应以企业在报告期内实测的各种能源的热值为基准，转换为标准单位（kJ或kgce，其中，1 kgce= 7000 kcal= 29307.6 kJ）。未实测的和没有实测条件的，参见附录A中提供的各种能源折算系数推荐值。

主要耗能工质的折算系数取值原则

实测耗能工质生产转换系统消耗的实物量。以电力当量值折算系数转换得到耗能工质当量值折算系数。

未实测的和没有实测条件的，参见附录B中提供的主要耗能工质的折算系数推荐值。

计算方法

烧结工序单位产品能耗的计算

烧结工序单位产品能耗按式（1）计算：

ESJ=esjz-esjhPsj     ……………………………………（1）

式中：

ESJ——烧结工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

esjz——烧结工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤（kgce）；

esjh——烧结工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

Psj——烧结工序合格烧结矿产量，以烧结工序合格烧结矿的生产量计,单位为吨（t），。

球团工序单位产品能耗的计算

球团工序单位产品能耗应按式（2）计算：

EQT=eqtz-eqthPQT    ……………………………………（2）

式中：

EQT——球团工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

eqtz——球团工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤（kgce）；

eqth——球团工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PQT——球团工序合格球团矿产量，单位为吨（t），以球团工序合格球团矿的生产量计。

高炉工序单位产品能耗的计算

高炉工序单位产品能耗按式（3）计算：

EGL=eglz-eglhPGL    ……………………………………（3）

式中：

EGL——高炉工序单位产品能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

eglz——高炉工序消耗的各种能源折标准煤量总和，单位为千克标准煤（kgce）；

eglh——高炉工序回收的能源量折标准煤量，单位为千克标准煤（kgce）；

PGL——高炉工序合格生铁产量，单位为吨（t）。

达标判定

达标要求

按照表3内容判定企业达标等级。

表 3 达标要求

| 级别 | 达标要求 |
| --- | --- |
| 1级 | 同时达到表1、表2中1级水平 |
| 2级 | 同时达到表1、表2中2级水平 |
| 3级 | 同时达到表1、表2中3级水平 |

达标建议

现有铸造用生铁企业的主要工序能耗宜达到表4中3级水平；新建、改建铸造用生铁企业的主要工序能耗宜达到表3中2级水平；国家级绿色工厂及行业龙头铸造用生铁企业的主要工序能耗宜达到表3中1级水平。

（资料性）
各种能源折算系数推荐值

各种能源折标准煤系数（参考值）见表A.1。

各种能源折标准煤系数（参考值）

| 能源名称 | 国际单位制下的折算系数 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20934 kJ/kg | 0.7143 kgce/kg |
| 干洗精煤 | 29727 kJ/kg （灰分10%） | 1.0143 kgce/kg （灰分10%） |
| 无烟煤 | 25120 kJ/kg | 0.8571 kgce/kg |
| 动力煤 | 20934 kJ/kg | 0.7143 kgce/kg |
| 焦炭(干全焦) | 28469 kJ/kg （灰分13.5%） | 0.9714 kgce/kg （灰分13.5%） |
| 焦粉 | 28469 kJ/kg | 0.9714 kgce/kg |
| 燃料油 | 41869 kJ/kg | 1.4286 kgce/kg |
| 汽油 | 43123 kJ/kg | 1.4714 kgce/kg |
| 煤油 | 43123 kJ/kg | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 | 42704 kJ/kg | 1.4571 kgce/kg |
| 天然气 | 35588 kJ/m3 | 1.2143 kgce/ m3 |
| 焦炉煤气 | 16746 kJ/m3 | 0.5714 kgce/ m3 |
| 高炉煤气 | 3139 kJ/m3 | 0.1071 kgce/ m3 |
| 转炉煤气 | 7327 kJ/m3 | 0.2500 kgce/ m3 |
| 蒸汽（中压） | 3042 kJ/kg | 0.1038 kgce/kg |
| 蒸汽（低压） | 2866 kJ/kg | 0.0978 kgce/kg |
| 电力（等价a） | 10023 kJ/(kW·h) | 0.3420 kgce/(kW·h) |
| 电力（当量） | 3602 kJ/(kW·h) | 0.1229 kgce/(kW·h) |
| 注1：kgce与kJ的转换系数为 29307.6，即 1 kgce= 29307.6 kJ。 注2：洗精煤或焦炭灰分每增加 1 %，热值相应减少 334 kJ/kg。 |  |  |
| a. 电力等价值折算系数为 2006 年电力联合会发布的火电机组发电煤耗。 |  |  |

（资料性）
主要耗能工质折煤系数推荐值

主要耗能工质折标准煤系数（按能源等价值计）（参考值）见表B.1。

主要耗能工质折标准煤系数（按能源等价值计）（参考值）

| 耗能工质名称 | 电力折算系数取当量值 |  | 电力折算系数取等价值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 国际单位制下的 折算系数 | 折标准煤系数 | 国际单位制下的 折算系数 | 折标准煤系数 |
| 新水 | 1213 kJ/t | 0.0414 kgce/t | 3373 kJ/t | 0.1151 kgce/t |
| 工业水 | 1392 kJ/t | 0.0475 kgce/t | 3874 kJ/t | 0.1322 kgce/t |
| 软水 | 5539 kJ/t | 0.1890 kgce/t | 15413 kJ/t | 0.5259 kgce/t |
| 压缩空气 | 445 kJ/m3 | 0.0152 kgce/m3 | 1240 kJ/m3 | 0.0423 kgce/m3 |
| 氧气 | 2350 kJ/m3 | 0.0802 kgce/m3 | 6539 kJ/m3 | 0.2231 kgce/m3 |
| 氮气 | 495 kJ/m3 | 0.0169 kgce/m3 | 1377 kJ/m3 | 0.0470 kgce/m3 |
| 氩气 | 26002 kJ/m3 | 0.8872 kgce/m3 | 72360 kJ/m3 | 2.4690 kgce/m3 |
| 氢气 | 10299 kJ/m3 | 0.3514 kgce/m3 | 28657 kJ/m3 | 0.9778 kgce/m3 |
| 鼓风 | 258 kJ/m3 | 0.0088 kgce/m3 | 721 kJ/m3 | 0.0246 kgce/m3 |
| 注：kgce与kJ的转换系数为 29307.6，即 1 kgce= 29307.6 kJ。 |  |  |  |  |

参考文献

- [1] T/CISA 293-2022钢铁企业重点工序能效标杆对标指南