《铸造用生铁生产主要工序单位产品能源消耗等级及计算方法》

（征求意见稿）

编制说明

标准起草组

二〇二六年三月

- 工作简况

# 1.任务来源

《铸造用生铁生产主要工序单位产品能源消耗等级及计算方法》国家标准指导性技术文件任务来源于国家标准化管理委员会2025年国家标准制定计划，计划号：20253131-Z-469，本标准由全国绿色制造技术标准化技术委员会（TC337）、全国铸造标准化技术委员会（TC54）联合归口。标准制定工作由新兴铸管股份有限公司、河北龙凤山新材料科技集团有限公司等单位负责。

# 2.制定背景

在“双碳”目标引领下，绿色低碳已成为制造业高质量发展的核心导向，中共中央、国务院印发的《国家标准化发展纲要》明确要求加快节能标准更新升级，扩大能耗标准覆盖范围，完善能源核算配套标准。国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》也提出，要对标国际先进水平，加快制修订节能降碳领域标准，通过强化能效约束倒逼产业提质升级。压铸行业作为工业能耗的重要组成部分，其综合能耗的标准化管控，是落实国家节能降碳战略、推动产业绿色发展的必然要求，也是完善我国工业节能标准体系的重要举措。

目前，我国铸造用生铁生产企业约120家左右，其中高炉200m3以下、200-300m3、300m3以上企业各占三分之一。根据中铸协统计，我国铸造用生铁企业2024年产量约1500万吨，其中球墨铸铁用生铁约900万吨，高纯生铁及风电用生铁200万吨，灰铁用生铁400万吨。

铸造用生铁企业属于炼铁企业，现阶段我国铸造用生铁企业能耗标准均按照《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB 21256）标准执行，但该文件的标准化对象是钢铁企业，未考虑铸造用生铁生产企业小烧结、小高炉、小球团的生产工艺装备的能耗现状与节能技术应用情况，导致该文件的主要指标相对铸造用生铁生产企业过于严苛，所有铸造用生铁生产企业均无法达到该文件先进值指标要求。在减污降碳的大背景下，铸造用生铁生产企业正面临节能降碳政策约束与产业链低碳转型的巨大压力，亟需适用的能耗标准规范和引导行业企业绿色低碳发展。因此，该标准的制定与实施，将填补我国压铸行业综合能耗标准化的空白，为行业节能管理、政府监管、企业对标提供科学依据，对推动我国装备制造业高质量发展、助力“双碳”目标实现具有重要的现实意义和长远价值。

# 3.协作单位及工作分工

本文件起草单位：新兴铸管股份有限公司、河北龙凤山新材料科技集团有限公司、临沂玫德庚辰金属材料有限公司、昌黎县兴国精密机件有限公司、中机研标准技术研究院（北京）有限公司、圣戈班管道系统有限公司、云南省玉溪市太标钢铁有限公司、交口县天鹏冶炼有限公司、交口县旺庄生铁有限责任公司、交口县天马能源实业有限公司、新兴河北工程技术有限公司、国铭铸管股份有限公司、林州市合鑫铸业有限公司、山西建邦集团铸造有限公司、本溪参铁（集团）有限公司、翼城县飞翔铸管有限公司、山西中兴铸业集团有限公司、安阳鑫源铸业有限公司、山西晋钢铸业有限公司、安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司、生态环境部南京环境科学研究所、日照铸福实业有限公司、山西圣士达铸业有限公司、池州学院、中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司、中国铸造协会、上海电气上重铸锻有限公司。

本文件主要起草人：李冰、刘玉江、张志义、刘权利、王丹丹、孙婷婷、何根、余伟、胡胜利、郭德峰、李海漪、李亮、李计平、张玉湖、景学广、刘力强、孙向阳、侯宝林、闫翔、李帅、牛佳怡、苏柏林、张鑫、刘志伟、朱家辉、赵刚、吴仁贵、王凤、王连杰、刘树生、乔世杰、祝建楠。

工作分工：李冰、刘玉江、张志义、刘权利、王丹丹、孙婷婷负责标准框架的设计、行业需求的捕获融合、标准的编制，全面把握编制进展情况，并对标准质量进行审查和把关，协助确定标准部分技术指标，组织标准技术内容研讨，并征集国内各行业的标准意见；何根、余伟、胡胜利、郭德峰、李海漪、李亮、李计平、张玉湖、景学广协助确定标准大部分内容的技术指标和标准应用研究情况，并参与标准技术内容的讨论，保证标准技术内容的准确、协调、一致；刘力强、孙向阳、侯宝林、闫翔、李帅、牛佳怡、苏柏林、张鑫、刘志伟、朱家辉、赵刚、吴仁贵、王凤、王连杰、刘树生、乔世杰、祝建楠确定标准其他部分内容的技术指标，并参与标准技术内容的讨论，保证标准技术内容的准确、协调、一致。

# 4.编制过程

# 1）起草阶段：

本标准2025年开始标准的起草工作，首先起草组搜集、整理了国内外铝合金压铸生产能源消耗相关政策、标准、论文等文献资料。在对相关文献分析总结的基础上，确定了标准的主体框架。

为了更好地了解铸造用生铁企业的能源消耗及能源管理现状，起草组对30家铸造用生铁进行了企业问卷调研，对其中10家企业进行现场调研。30家企业中高炉200m3以下、200-300m3、300m3以上企业数量均为10家。现场调研企业类型主要选取数据相对详实、企业全年正常生产的企业，同时兼顾有、无球团工序企业，短流程铸造的企业。

根据企业现场调研和问卷调研取得的信息，标准起草工作组按照国家标准编写的有关要求，编写了标准草案稿。2025年6月～7月工作组对调研所得的数据进行整理、分析和研究，并咨询相关专家的意见初步确定了标准的结构和各项指标值。2025年10月，工作组在线上召开标准研讨会，根据专家意见对标准的部分内容进行修改和调整，形成本标准征求意见稿。

- 标准编制原则和主要内容

- 编制原则

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的要求编写，本标准的编写主要遵循以下原则

科学性： 以大量实地调研数据和理论计算为基础，确保能耗统计边界清晰、计算方法准确，能科学反映行业实际能耗水平。

先进性： 等级指标参考国内外领先企业的能效实践，设置分级指标，引导企业淘汰落后、采用先进技术和装备。

可操作性： 计算方法与企业现有能源统计和计量体系相衔接，数据易获取、易核算，便于企业自评和第三方核查。

差异性： 充分考虑产品结构、生产工艺的复杂性，设置分级、分类的等级指标，确保公平合理。

引导性： 设立三级指标，为企业提供清晰的能效提升路径。

- 标准主要内容及其确定依据

1）标准范围的确定

铸造用生铁生产企业为炼铁企业，其炼铁工序主要装备原则上与钢铁企业相同，故本标准范围参考《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB 21256），规定了铸造生铁生产主要工序单位产品能源消耗(以下简称单位产品能耗) 的统计范围、能耗等级、计量及标准煤折算要求、计算方法和达标判定，主要工序为烧结工序、球团工序、高炉工序。

2）主要内容的确定

本标准主要参考《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB 21256）和GB/T 12723 《单位产品能源消耗限额编制通则》。本标准针对主要耗能工序同时给出分级指标，以便于企业有针对性的对标达标，节能减排。重点工序参考《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB 21256）标准确定为烧结工序、球团工序、高炉工序。

3）重要技术指标的确定

本标准有3个核心技术指标：即烧结工序单位产品能耗指标，球团工序单位产品能耗指标，和高炉工序单位产品能耗指标。

能耗计量统计周期：经调研，铸造用生铁企业由于生产任务不同，导致生产节拍不同，生产负荷对能耗影响较大，满负荷生产的铸造用生铁企业较最低生产效率生产时，高炉和烧结工序单位产品综合能耗约低20%。停炉检修次数、炉况稳定性、临时停产等对工序单位产品影响均较大，鉴于以年为单位计算，停炉次数相对一致，经综合考虑，本标准采用年平均值作为能耗指标对比值。

不同类型铸造用生铁企业对于本标准的适用性：我国铸造用生铁企业按照烧结、球团、高炉三个主要生产工序情况可主要分为三类，①同时有烧结、球团、高炉工序，该类企业大多为300m3以上高炉企业；②同时有烧结和高炉工序，外购球团矿或不用球团矿，该类企业大多为300m3以下高炉企业；③仅有高炉工序，直接采用铁精粉、废钢、球团矿等材料熔炼，该类企业占比极少。

本标准在编制过程中已考虑到相关企业原材料重点成分区别导致的能耗变化，在给表的注解中给出了相应指标说明。故本标准适用于所有铸造用生铁企业。

环保指标对能耗影响：本标准参考《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB 21256）相关内容，明确环保达标要求，同时，考虑铸造用生铁超低排放改造能耗升高的问题。

各成分对各工序能耗的影响因子：本标准主要参考《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB 21256）相关内容，结合企业实际情况，给出入炉品位、稀土矿用量、褐铁矿用量、磁铁矿用量等影响因子。同时，针对铸造生铁硅含量高，而硅含量对能耗有直接影响的情况，本标准给出了硅含量的影响因子，相关数据来源于行业经验数据和文献。

同时，针对铸造生铁硅含量高，而硅含量对能耗有直接影响的情况，本标准给出了硅含量的影响因子，相关数据来源于行业经验数据和文献。

烧结工序：稀土矿因子参考GB 21256-2025中4.1.2；钒钛磁铁矿因子参考GB 21256-2025中4.1.3；褐铁矿因子参考T/CISA 293-2022表2；超低排放因子是结合多家铸造用生铁企业超低排改造前后能耗数据给出，考虑到铸造用生铁企业超低排改造基数小，数据确定过程中参考了钢铁高低排放改造前后能耗数据。

高炉工序：稀土矿因子参考GB 21256-2025中4.3.2；钒钛磁铁矿因子参考GB 21256-2025中4.3.3；入炉品位因子参考GB 21256-2025中4.3.5；超低排放因子是结合多家铸造用生铁企业超低排改造前后能耗数据给出，考虑到铸造用生铁企业超低排改造基数小，数据确定过程中参考了钢铁高低排放改造前后能耗数据；硅含量因子是针对铸造用生铁硅含量普遍较高，而硅含量对能耗有明显影响的特点专门给出的影响因子，工作组调研了多家企业多年生产球铁用生铁、灰铁用生铁及高纯生铁实际能耗数据，分析硅含量差值与能耗差值，结合专业文献，综合给出了因子参数。

指标等级：本标准针对主要耗能工序给出能耗指标值，数据来源于企业现场调研和企业问卷调研，经过统计、分析、处理以及征求相关专家的意见，对比《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB 21256）和现有节能技术，最终确定相应的数值。其中，充分考虑国家发展改革委2023年12月修订发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》相关要求和铸造用生铁行业产能严重过剩导致大量企业停产现状，3级应淘汰约20%的落后生产力，2级推动能耗情况中等的30%-50%企业整改提升，1级指标树立行业标杆值。

基于以上原则，确定本标准的指标值见表1-表3。

铸造用生铁生产烧结工序单位产品能耗等级

单位为kgce/t

| 工序名称 | 能耗等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
| 烧结工序 | ≤48 | ≤52 | ≤55 |
| 注1：电力折标系数采用当量值 0.1229 kgce/kWh。 注2：烧结工艺以配备烧结烟气脱硫装置且污染物排放达到国家环保排放标准GB 28662 的要求为基准。烧结工序实施超低排放改造且通过超低排放公示的企业，在企业核算能耗值基础上减少 5 kgce/t。 注3：烧结原料中稀土矿、钒钛磁铁矿用量基准值为 0 %，烧结工序实际用量每增加 1 %，在企业核算能耗值基础上减少 0.15 kgce/t。 注4：烧结原料中褐铁矿用量基准值为 35 %，烧结工序实际用量每增/减 1 %，在企业核算能耗值基础上减/增0.10kgce/t。 |  |  |  |

铸造用生铁生产球团工序单位产品能耗等级

单位为kgce/t

| 工序名称 | 能耗等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
| 球团工序 | ≤28 | ≤32 | ≤36 |
| 注1：电力折标系数采用当量值 0.1229 kgce/kWh。 |  |  |  |

铸造用生铁生产高炉工序单位产品能耗等级

单位为kgce/t

| 工序名称 | 能耗等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 级 | 2 级 | 3 级 |
| 高炉工序 | ≤410 | ≤425 | ≤440 |
| 注1：高炉铁液中硅含量基准值为 0.5 %，实际硅含量每增/减 0.1 %，在企业核算能耗值基础上减/增 5 kgce/t。 注2：高炉工序实施超低排放改造且通过超低排放公示的企业，在企业核算能耗值基础上减少 3 kgce/t。 注3：入炉矿品位基准值为 58 %，品位每增/减 1 %，在企业核算能耗值基础上增/减 3.61 kgce/t。 注4：电力折标系数采用当量值 0.1229 kgce/kWh。 注5：高炉原料中稀土矿、钒钛磁铁矿用量基准值为 0 %，高炉工序实际用量每增加 1 %，在企业核算能耗值基础上减少 0.3 kgce/t。 |  |  |  |

- 主要试验（或验证）情况分析

- 行业现状与数据调研情况

我国铸造用生铁生产企业约120家左右，其中高炉200m3以下、200-300m3、300m3以上企业各占三分之一。根据中铸协统计，我国铸造用生铁企业2024年产量约1500万吨，其中球墨铸铁用生铁约900万吨，高纯生铁及风电用生铁约200万吨，灰铁用生铁约400万吨。

为了更好地了解铸造用生铁企业的能源消耗及能源管理现状，编制组对30家铸造用生铁进行了企业问卷调研，对其中10家企业进行现场调研。30家企业中高炉200m3以下、200-300m3、300m3以上企业数量均为10家。现场调研企业类型主要选取数据相对详实、企业全年正常生产的企业，同时兼顾有、无球团工序企业，短流程铸造的企业。

- 基本原则

1）	能耗数据来源采用问卷调查的形式，现场调研数据不低于总数据量的20%，数据明显偏离的应进行复核验证；

2）	调研企业熔炼工序设备均至少正式生产12个月以上。

- 相关标准研究现状

目前，我国能源管理方面的标准多数是各行业通用的基础性标准，主要有GB/T 23331-2012《能源管理体系 要求》、GB/T 15587-2008《工业企业能源管理导则》、GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、GB/T 12723-2008《单位产品能源消耗编制通则》、GB/T2589—2008《综合能耗计算通则》、GB/T 13234-2009《企业节能量计算方法》等。

铸造用生铁能源消耗等级方面的标准目前没有相关国家、行业和地方标准，仅有中国铸造协会发布的《铸造用生铁生产主要工序单位产品能源消耗限额》(T/CFA 0306031—2023)，地方政府一般要求铸造用生铁企业按照《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB 21256）进行对标达标，企业内部对标一般采用《铸造用生铁生产主要工序单位产品能源消耗限额》(T/CFA 0306031—2023)。

如总体而言，目前我国缺少铸造用生铁生产的能耗标准，这方面标准的研究和制定工作比较滞后，已经与新的生产模式不匹配。因此对当前生铁行业生产过程中的能耗数据进行深入调查分析，研究制定专用的铸造用生铁生产的主要工序单位产品能耗等级标准非常必要。

- 已有标准的能耗数据分析

本标准关键指标要低于GB 21256。详见表4。

标准指标对比

| # 单位产品能耗限额等级 |  | # 1级 | # 2级 | # 3级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 烧结工序kgce/t | # 本标准 | # ≤48 | # ≤52 | # ≤55 |
|  | # GB 21256 | # ≤45 | # ≤50 | # ≤55 |
| # 球团工序kgce/t | # 本标准 | # ≤28 | # ≤32 | # ≤36 |
|  | # GB 21256 | # ≤15 | # ≤24 | # ≤36 |
| # 高炉工序kgce/t | # 本标准 | # ≤410 | # ≤425 | # ≤440 |
|  | # GB 21256 | # ≤361 | # ≤370 | # ≤435 |

指标对比分析说明：

1.小高炉吨铁耗风量高，小高炉比大高炉吨铁耗风量高200m3～500m3，1立方风量需要消耗约0.085kgce/m3标准煤，高炉工序能耗升高17～42.5kgce/t。

2.小高炉间接还原效果比大高炉低5%-10%，小高炉煤气中CO2含量比大高炉低4%～6%，而每降低1%，高炉燃料消耗升高4～5kg,合计能耗升高10～25kgce/t。

3.小高炉比大高炉顶压低，燃料比升高，顶压每低10kpa,燃料比升高0.3%～0.5%，能耗升高1.5～2.5kgce/t。

4.由于高炉炉压、高炉煤气热值等因素影响，300m3以下高炉无法采用BPRT（高炉鼓风与煤气余压能量回收同轴机组）技术（节能约20～30 kgce/t），200m3以下高炉难以采用TRT（高炉鼓风机‌和‌高炉煤气余压透平发电装置）技术（节能约15～25 kgce/t），而钢铁行业普遍采用BPRT技术。

- 能耗数据调研情况

本标准的核心内容是能耗指标值的确定，因此数据获取、处理及最终取值至关重要。在标准研制过程中，标准起草工作组分三个阶段对企业的能耗数据进行调研分别是初步现场调研、问卷调研和抽样调查。

初步现场调研：是为了了解铸造企业的生产工艺、能源管理等情况，以及不同生产条件下能耗之间的差异及能耗分布情况。为此前往3家压铸企业进行现场调研，对企业能耗现状及需求进行考察和座谈。

问卷调研：为了扩大数据来源，结合初步现场调研了解的情况，工作组编制了调研问卷，了解企业能耗水平和节能措施的应用。问卷调主要从生产规模、主要生产设备大小、各主要工序能耗等方面考虑。首先是生产规模和主要生产设备大小，一般来说，生产规模较大的企业，能源管理体系比较完善，相关生产装备规格相对较大，如大高炉、大烧结机等，相对小高炉、小烧结机能源利用率要高，节能技术使用更多。根据以上的要求，最终选定30个铸造用生铁生产企业为此次问卷调研的对象，其中大中小企业各10个。

此次问卷调研通过铸造协会将其下发到30家企业。所有企业均上报了能耗数据，具体数值详见附件。

抽样调查：最后为了验证上报数据的合理性，在对上报的数据完成统计后，从能耗较高和较低的铸造企业中抽取了10家企业进行现场数据验证，经验证数据无误。

调研情况分析：本标准指标参考T/CFA 0306031—2023和GB 21256，结合现有工艺装备技术实际调研数据综合得出。

- 烧结工序

编制组调研了29家企业烧结工序能耗情况，详见表5。调研数据见附件。

烧结工序能耗情况

| # 指标kgce/t | # ≤48 | # ≤52 | # ≤55 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 占比 | # 3.5% | # 17.2% | # 48.3% |

烧结工序整体达标率偏低与大多数企业现阶段节能管理能力不足，余热利用情况差，节能技术应用情况差等原因导致的，加强以下节能技术大多数企业可达到2级指标。

烧结节能技术：

①降低漏风率——从保持抽风通道的密封性、混合料布料的均匀性、透气性调整等多个环节入手，提高主抽风机的抽风效率；

②烟气余热回收利用——主抽风机在烧结过程抽出的热风可考虑回收，用于预热点火燃料、混合料或进行热风烧结；

③电系统方面，提高电气设备（皮带输送设备、风机、水泵、其他电动机械）的使用效率，如：减少皮带空转时间、减少风机漏风、保持设备运行负荷最佳、对有条件的动力设备实施变频调速等；

④点火燃烧工艺实施改进——如：优化点火燃料的组成成分（适当调整燃料热值）、点火烧嘴改进等等，以提高点火燃料利用效率，降低能耗本。

考虑到目前大部分行业中小型企业节能技术应用情况较差，部分企业完全没有节能措施或采用的步进式烧结机，余热、余能回收率较低，以此数据为基础定标准会使标准指标较松，故本标准以有基础节能措施的带式烧结机为基础，确定标指标，根据调研情况，具备符合基本要求烧结机共15家，详见表6。

烧结工序能耗情况

| # 指标kgce/t | # ≤48 | # ≤52 | # ≤55 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 占比 | # 6.6% | # 33.3% | # 93.3% |

综合考虑行业企业节能技术有钢铁行业作为参考，行业整体节能潜力较大，2级指标可适当加严，引导行业绿色低碳发展，最终确定1、2、3级指标分别为48 kgce/t、52 kgce/t和55 kgce/t。

- 球团工序

编制组调研了8家企业球团工序能耗情况，详见表6。调研数据见附件。

球团工序能耗情况

| # 指标kgce/t | # ≤28 | # ≤32 | # ≤36 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 占比 | # 25% | # 50% | # 75% |

铸造用生铁企业球团工序设备相对较小，此次调研的企业中能耗较高的企业，其主要原因是球团工序未满负荷生产，实际开工率仅45%左右。有球团工序的一般为大型企业，球团工序企业控制好生产节拍，加强节能管理，基本可以满足标准，甚至达到1级水平。

球团节能技术：

①工艺优化与设备升级优化，如：通过调整干燥、预热、焙烧各段温度曲线，实现低温长时间干燥防爆裂、提高预热温度脱除结晶水、延长焙烧时间促进固结；

②能源回收与梯级利用技术，如：废气余热三级利用技术等；

③原料与配矿技术创新，如：高品位铁精粉配矿优化、循环物料资源化利用等。

标准考虑到大部分企业没有球团工序，固指标不宜过严，但需有起到促进企业转型升级的作用。最终确定1、2、3级指标分别为28 kgce/t、32 kgce/t和36 kgce/t。

- 高炉工序

编制组调研了30家企业高炉工序能耗情况，详见表7。调研数据见附件。

高炉工序能耗情况

| # 指标kgce/t | # ≤410 | # ≤425 | # ≤440 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 占比 | # 10% | # 36.7% | # 80% |

高炉节能技术：

高炉炼铁工序能耗由燃料消耗和动力消耗之和扣除能源回收所组成。其节能的主要途径为：

①降低一次能源消耗加强原料的准备处理，实行精料；简化工序，改进设备和完善工艺流程，提高热工设备的热效率。合理使用动力能源，采用新技术，实现优化操作。

②加强二次能源的回收利用：高炉的主要能源是焦炭，而焦炭在高炉炼铁中又有不可替代的作用，因此，降低高炉能耗最主要的是降低焦比。任何增加间接还原，降低热负荷，增加显热供应，降低热支出或用其他燃料代替焦炭的方法都能降低焦比，这些方法基本有如下几种：提高风温、喷吹燃料、富氧鼓风、脱湿（或加湿）鼓风、采用高炉炉顶余压发电装置（即TRT）、将煤气透平与电动机同轴驱动的高炉鼓风机组（BPRT）。

高炉工序是铸造用生铁企业关键的用能工序，编制组充分考虑行业现状，结合国家政策要求，既要对小高炉加严要求，又要给200m3和300m3以下高炉企业发展空间，不能一刀切，经编制组充分轮证和研究，最终确定1、2、3级指标分别为410 kgce/t、425 kgce/t和440 kgce/t。

- 突破性成果及对产业发展的作用等情况

# 1.突破性成果

统一计算口径问题： 解决了铸造用生铁行业企业能耗计算范围不统一、统计方法不一致导致的数据不可比问题。

缺乏能效标杆问题： 填补了国家层面铸造用生铁生产主要工序能耗等级标准的空白，为企业能效对标、节能目标考核提供了量化依据。

# 2.标准成果的作用

节能监管无据可依问题： 为政府节能主管部门开展节能监察、能效评估、固定资产投资项目节能审查等提供了技术标准支撑。

推动技术升级问题： 通过设定具有挑战性的先进值，倒逼企业进行节能技术改造和精细化管理，促进行业整体能效提升和绿色低碳转型。

# 3.标准应用前景和意义

标准的研制可实现以下几个关键目标：

1）引导行业绿色低碳转型：在“碳达峰、碳中和”的宏观目标下，铸造生铁行业是铸造行业的“口粮”，对推动铸造行业绿色低碳发展至关重要。该标准通过设定能耗等级，为企业树立明确的能效标杆，引导企业通过技术升级和节能改造来降低能耗，从而直接支持国家双碳战略目标的实现。

2）规范能耗统计与计算方法：标准的核心内容之一是提供清晰的统计范围和计算方法。它明确了哪些能源消耗应纳入统计（如生产系统、辅助生产系统和附属生产系统），并给出了统一的计算公式，帮助企业更准确地核算自身能耗水平，为节能管理提供可靠的数据基础，避免因统计口径不一造成的不公平竞争。

该标准的制定和实施，对行业和企业发展具有深远影响：

1）推动技术创新与产业升级：标准的引领作用将促使企业主动采纳先进的熔炼技术、高效节能的压铸设备以及余热回收等节能技术。

2）营造公平竞争的市场环境：通过建立全国统一的等级标准，能够形成“鼓励先进、淘汰落后”的机制。它为所有企业设立了相同的起跑线，使能耗低、技术先进的优质企业在市场中获得竞争优势，从而优化资源配置，助力整个行业的高质量、可持续发展。

3）提升企业核心竞争力与合规性：对企业而言，降低能源消耗直接意味着运营成本的下降。有助于企业应对未来的环保政策约束，开拓高端市场。

4）支撑国家战略与行业治理：该标准为政府相关部门对铸造行业进行能耗监管、制定产业政策以及开展固定资产投资项目节能审查提供了明确的技术依据。从宏观层面保障了国家节能减排目标的落实。

- 预期达到经济效益、社会效益或生态效益等分析

社会效益： 提升行业节能意识和能源管理水平，促进节能技术和装备的研发与应用，推动产业结构优化升级。

生态效益： 显著减少化石能源消耗和二氧化碳排放，为实现国家“双碳”目标做出直接贡献。

- 与国际标准、国外先进标准、国内标准等同类标准水平的对比情况，

- 与国际、国外、国内同类标准的主要差异，或与测试的国外样品的有关数据对比情况等。

国际、国外目前无相关标准。

- 标准水平分析

国际上暂无专门的铸造用生铁生产主要工序能耗等级国际标准。本标准在系统性和可操作性上达到了国际先进水平。在建立引导性的能耗等级指标体系方面，属于国内首创，填补空白，总体水平为国内领先。

- 标准中涉及的知识产权说明

无。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性说明

本标准与现行环境保护、节约能源资源等相关法律、法规、规章协调一致。

- 对重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准性质的建议说明

建议本标准的性质为国家标准指导性文件。

- 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容），根据国家经济、技术政策需要和该标准涉及的产品的技术改造难度等因素提出标准的实施日期的建议

建议本标准批准发布3个月后实施。

- 其它应予说明的事项

本标准为国家标准化指导性技术文件，不宜规范能源消耗限额，经讨论，专家建议将名称由《铸造 用生铁生产主要工序单位产品能源消耗限额》修改为《铸造用生铁生产主要工序单位产品能源消耗等级》。

全国绿色制造技术标准化技术委员会

2026年3月

附件：

调研数据汇总表

单位kgce/t

| 企业序号 | 烧结工序能耗 | 球团工序能耗 | 高炉工序能耗 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 47.3 | 27.8 | 401.7 |
|  | 48.4 | 27.6 | 406.8 |
|  | 50.2 | 29.3 | 409.5 |
|  | 51.1 | 30.5 | 411.3 |
|  | 52.9 | 33.1 | 413.6 |
|  | 51.4 | 35.2 | 415.8 |
|  | 53.1 | 34.6 | 418.0 |
|  | 52.0 | 37.7 | 419.3 |
|  | 54.7 | - | 420.9 |
|  | 52.6 | - | 423.6 |
|  | 53.9 | - | 424.8 |
|  | 54.1 | - | 425.6 |
|  | 54.7 | - | 426.9 |
|  | 54.2 | - | 428.1 |
|  | 56.4 | - | 428.3 |
|  | 56.6 | - | 429.1 |
|  | 56.5 | - | 430.9 |
|  | 56.7 | - | 431.2 |
|  | 56.9 | - | 434.1 |
|  | 56.8 | - | 435.5 |
|  | 60.1 | - | 436.8 |
|  | 59.9 | - | 437.2 |
|  | 57.8 | - | 438.6 |
|  | 58.2 | - | 439.1 |
|  | 58.3 | - | 440.9 |
|  | 60.5 | - | 443.1 |
|  | 61.2 | - | 446.9 |
|  | 63.4 | - | 447.4 |
|  | 67.3 | - | 449.0 |
|  | - | - | 454.2 |