《铝合金压铸件能源消耗等级及计算方法》

（征求意见稿）

编制说明

标准起草组

二〇二六年三月

- 工作简况

# 1.任务来源

《铝合金压铸件能源消耗等级及计算方法》国家标准指导性技术文件任务来源于国家标准化管理委员会2025年国家标准制定计划，计划号：20253131-Z-469，本标准由全国绿色制造技术标准化技术委员会（TC337）、全国铸造标准化技术委员会（TC54）联合归口。标准制定工作由广东鸿图科技股份有限公司、珠海市润星泰电器有限公司等单位负责。

# 2.制定背景

在“双碳”目标引领下，绿色低碳已成为制造业高质量发展的核心导向，中共中央、国务院印发的《国家标准化发展纲要》明确要求加快节能标准更新升级，扩大能耗标准覆盖范围，完善能源核算配套标准。国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》也提出，要对标国际先进水平，加快制修订节能降碳领域标准，通过强化能效约束倒逼产业提质升级。压铸行业作为工业能耗的重要组成部分，其综合能耗的标准化管控，是落实国家节能降碳战略、推动产业绿色发展的必然要求，也是完善我国工业节能标准体系的重要举措。

目前，我国压铸件生产企业在10000家左右，其中大部分是小微企业，平均拥有压铸机3～5台。根据中铸协统计，国内能拿到独立排污许可证的正规压铸企业大概在4000家，这些企业平均拥有压铸机在10台以上。我国压铸行业正处于质量提升的发展阶段，同时面临能源利用效率偏低、能耗核算不规范、区域与企业间能耗差异悬殊等突出问题，亟需通过标准化手段加以规范和引导。然而，铝合金压铸件的能耗标准仅以地方标准形式存在于广东、浙江、重庆、江苏等少数产业集中区，缺乏全国统一的规范。急需为全行业提供一套科学、统一的能耗计算方法和分级标准，改变过去“无标可依”或“标准不一”的局面。因此，该标准的制定与实施，将填补我国压铸行业综合能耗标准化的空白，为行业节能管理、政府监管、企业对标提供科学依据，对推动我国装备制造业高质量发展、助力“双碳”目标实现具有重要的现实意义和长远价值。

# 3.协作单位及工作分工

本文件起草单位：广东鸿图科技股份有限公司、珠海市润星泰电器有限公司、常州市蓝托金属制品有限公司、重庆顺多利机车有限责任公司、宁波勋辉科技股份有限公司、湖州安达汽车配件股份有限公司、中机研标准技术研究院（北京）有限公司、南通高新工业炉有限公司、凯盛精密科技（广州）有限公司、东莞星河精密技术股份有限公司、艾斯迪（天津）汽车零部件有限公司、中国机械总院集团沈阳铸造研究所有限公司、宁波斯贝科技股份有限公司、宁波嘉日汽车零部件有限公司、诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司、惠州市华阳精机有限公司、生态环境部南京环境科学研究所、上海嘉朗实业南通智能科技有限公司、东莞市伟峰新材料科技有限公司、南阳天翼金属制品有限公司、青岛海正轻合金有限公司、广东金铭工业铝材有限公司、中国铸造协会。

本文件起草人：廖仲杰、张莹、张慧鹏、杨帆、孙婷婷、陆如辉、卢文涛、崔一发、高凯、唐征平、王丹丹、吴映雪、黄亚伟、王凤、李海漪、朱家辉、张波杰、李光浩、田湘平、黎伟华、李健强、董洁、袁寓、林韵、王继成、张东进、吴仁贵、赵刚、赵亮、薛实成、陆陈斌、范卫忠、刘迎、李盾、周伟、任洁、王晓鍇、李化中、叶文辉、乔世杰、王连杰。

工作分工：廖仲杰、张莹、张慧鹏、杨帆、孙婷婷、陆如辉、卢文涛负责标准框架的设计、行业需求的捕获融合、标准的编制，全面把握编制进展情况，并对标准质量进行审查和把关，协助确定标准部分技术指标，组织标准技术内容研讨，并征集国内各行业的标准意见；崔一发、高凯、唐征平、王丹丹、吴映雪、黄亚伟、王凤、李海漪、朱家辉、张波杰、李光浩、田湘平、黎伟华、李健强、董洁协助确定标准大部分内容的技术指标和标准应用研究情况，并参与标准技术内容的讨论，保证标准技术内容的准确、协调、一致；袁寓、林韵、王继成、张东进、吴仁贵、赵刚、赵亮、薛实成、陆陈斌、范卫忠、刘迎、李盾、周伟、任洁、王晓鍇、李化中、叶文辉、乔世杰、王连杰确定标准其他部分内容的技术指标，并参与标准技术内容的讨论，保证标准技术内容的准确、协调、一致。

# 4.编制过程

1）起草阶段：

本标准2025年开始标准的起草工作，首先起草组搜集、整理了国内外铝合金压铸生产能源消耗相关政策、标准、论文等文献资料。在对相关文献分析总结的基础上，确定了标准的主体框架。

为了更好地了解铝合金压铸企业的能源消耗及能源管理现状，起草组对162家压铸企业进行了企业问卷调研，对其中58家企业进行现场调研。162家企业中大、中、小型企业数量分别为22家、67家和73家。现场调研企业类型主要选取数据相对详实的大、中、小型企业，同时兼顾个别短流程铸造企业、不同大小压铸机和不同铸件应用方向（如汽车、通讯、五金等）的企业。

根据企业现场调研和问卷调研取得的信息，起草组按照国家标准编写的有关要求，编写了标准草案稿。2025年6月～7月起草组对调研所得的数据进行整理、分析和研究，并咨询相关专家的意见初步确定了标准的结构和各项指标值。2025年08月29日，起草组在江苏南通海安市召开标准研讨会，根据专家意见对标准的部分内容进行修改和调整，形成本标准征求意见初稿。

2025年9月29日，标委会组织相应领域的专家，召开线上标准讨论会，对《铝合金压铸件能源消耗等级及计算方法》标准进行讨论，经过讨论将标准名称改为《铝合金压铸件能源消耗等级及计算方法》。针对压铸件复杂的情况，全面考虑地域性和行业特点，起草组对压铸过程的数据进行单机短周期的真实能耗测试。测试数据为压铸件能耗值的确定提供了参考依据。起草组总结分析收集到的测试数据，于2026年1月完成《铝合金压铸件能源消耗等级及计算方法》标准的征求意见稿。

- 标准编制原则和主要内容

- 编制原则

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的要求编写，本标准的编写主要遵循以下原则：

- 科学性： 以大量实地调研数据和理论计算为基础，确保能耗统计边界清晰、计算方法准确，能科学反映行业实际能耗水平。

- 先进性： 等级指标参考国内外领先企业的能效实践，设置分级指标，引导企业淘汰落后、采用先进技术和装备。

- 可操作性： 计算方法与企业现有能源统计和计量体系相衔接，数据易获取、易核算，便于企业自评和第三方核查。

- 差异性： 充分考虑产品结构、生产工艺的复杂性，设置分级、分类的等级指标，确保公平合理。

- 引导性： 设立三级指标，为企业提供清晰的能效提升路径。

- 标准主要内容及其确定依据

1）标准范围的确定

铝合金压铸件在整个生产流程中，从工艺角度可以大体概括为三大板块：熔化→压铸→后处理。

后处理包括清理打磨、热处理等，考虑到大多数铝合金压铸件不需要热处理，不同产品需求的热处理方式不尽相同，不同方式热处理能耗差距较大，且热处理对总体能耗影响不超过10%，故本标准不包含热处理能耗。

部分铝合金压铸件生产企业只是毛坯件供货，没有进行相应的机加工工序，机加工工序根据客户要求确定，差异性大，不易统一计算，不能形成统一的核算基准，故本标准不包含机加工工序的能耗。

对于采用铝液直供模式的压铸企业，压铸合金由铝液厂直接配送，不计算熔化工序。

2）主要内容的确定

本标准主要参考GB/T 2589《综合能耗计算通则》和GB/T 12723 《单位产品能源消耗限额编制通则》。除单位产品综合能耗外，本标准针对主要耗能工序同时给出分级指标，以便于企业有针对性的对标达标，节能减排。重点工序选取原则如下：1.耗能占比超总能耗20%；2.统计及计算方便；3.具有较高节能潜力。

根据行业数据和调研情况，压铸企业熔化工序耗能约占企业总耗能的25%左右，压铸工序耗能约占企业总能耗45%左右，空压机约占企业总能耗15%左右，其他工序及设备约占企业总能耗15%左右，熔化和压铸工序满足主要耗能工序要求，故本标准选取熔化工序和压铸工序作为主要耗能工序，分别给出能耗分级。本标准同时还给出能耗统计范围、能源计量及标准煤折算、能耗计算方法、达标判定等内容。

3）重要技术指标的确定

本标准有3个核心技术指标：即熔化工序单位铝液能耗指标、压铸工序单位产品能耗指标和铝合金压铸件单位产品综合能耗指标。

能耗计量统计周期：经调研，铝合金压铸企业熔化工序能耗由于生产任务不同，导致生产节拍不同，保温和闷炉时间对能耗影响较大，吨铝液保温时间超半小时多消耗10～15立方米天然气，即约12-18公斤标煤，闷炉主要是为在停产时保持一定炉温，持续消耗天然气。综合考虑铸造生产节拍对能耗的影响，故本标准采用年平均值作为能耗指标对比值。

不同熔化类型的压铸企业对于本标准的适用性：我国现有压铸企业按照熔化方式主要可分为三类：1.采用集中熔化炉熔化的企业（中大型企业）；2.采用上游再生铝企业铝液直供的企业（周边有再生铝厂的企业）；3.采用机边炉熔化的企业（生产非结构件和功能件的小企业，产品对质量无严格要求，为作坊式生产作业模式）。

根据调研情况，采用铝液直供的企业其铝液到厂后直接进入机边炉，其熔化工序能耗可忽略不计，压铸工序能耗与采用集中熔化炉熔化的企业相当，故铝液直供企业适用本标准表2和表3；

采用机边炉熔化的企业因单一材质、单一批次产量相对较小，故选择机边炉进行熔化，其机边炉能耗远高于采用集中熔化炉企业，故其压铸工序能耗较高，经调研数据分析和对比，采用机边炉熔化的企业其压铸工序能耗略微大于采用集中熔化炉企业熔化工序能耗与压铸工序能耗之和，而且采用机边炉熔化铝液会导致成分偏析严重，产品质量无法控制，非鼓励生产模式。考虑标准应鼓励先进鞭策落后，故本标准中，采用机边炉熔化企业其压铸工序能耗指标为表1、表2对应等级指标之和。

另外，需要说明的是目前行业部分企业有采用坩埚炉或电阻炉熔化铝液的现象，但其仅用于单件、小批量生产，新材料试验等，以年作为统计周期，可忽略不计，故该标准不单独给出相关指标。

铝液质量计量：本标准中铝液总量为熔化工序出铝液总量，部分企业没有建立出铝液台账，可参考金属炉料台账计算。由于除渣，金属炉料总量要高于铝液总量，熔化炉出铝量约占金属炉料的97%-99%左右，为鼓励企业建立出铝台账，本标准采用最低出铝率97%。

指标等级：本标准针对主要耗能工序和单位产品综合能耗给出技术指标值，数据来源于企业现场调研和企业问卷调研，经过统计、分析、处理以及征求相关专家的意见，对比现有标准，最终确定相应的数值。其中，3级应淘汰10%～20%的落后生产力，2级应比3级指标低20%～30%。

在进行数据分析时，确定保留的数据合理有效后，对能源数据进行分类排序（从小到大），3级指标取前85%，2级指标在3级指标基础上达标率降低25%，1级指标取前10%。

基于以上原则，确定本标准的指标值见表1～表3。

熔化工序单位铝液能耗等级

- 单位为kgce/t

| 熔化设备 | 能耗值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 燃气式集中熔化炉 | ≤120 | ≤150 | ≤200 |
| 注1：目前采用电加热炉熔化的企业仅用于单件、小批量生产，新材料试验等，不单独列出。 注2：采用机边炉熔化的企业相关指标要求统一合并至表2对应等级。 注3：采用铝液直供的企业熔化工序不作要求。 |  |  |  |

压铸和生产辅助及清理工序能耗等级

- 单位为kgce/t

| 工序名称 | 能耗值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 压铸 | ≤180 | ≤260 | ≤350 |
| 注1：压铸工序能耗设备包括：压铸机、保温炉、模温机、循环水系统、真空系统、机器人、切边机等相关设备。 注2：采用机边炉熔化的企业，其1级、2级、3级指标分别为≤300kgce/t、≤410kgce/t、≤550kgce/t。 |  |  |  |

压铸件单位产品综合能耗等级

- 单位为kgce/t

| 压铸件单位产品综合能耗值 | 能耗值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
|  | ≤500 | ≤650 | ≤800 |

- 主要试验（或验证）情况分析

- 行业现状与数据调研情况

随着我国汽车、新能源和基建等领域的蓬勃发展，铸造铝合金的需求显著增加，推动供应增长。据中国有色金属工业协会数据，2012年以来，我国铸造铝合金产能和产量的年均复合增长率分别为6.83%和5.37%。2024年，我国铸造铝合金产能约1300万吨，同比增长8.33%；产量约620万吨，同比增长6.90%，我国铸造铝合金产能主要分布在广东、江苏、安徽、重庆、浙江等地区，占比分别为16.93%、15.87%、11.04%、8.18%和6.79%，合计产能占全国总产能的比例约为58.81%。但能耗水平参差不齐，先进企业与落后企业间单位产品能耗差距较大。目前存在的共性问题是：能源管理体系不完善、计量器具配备不足、熔炼设备能效偏低、节能技术应用不广泛等。

国内目前保有的压铸机最多5万～6万台，国内实际可使用压铸机保有量应该在3万～5万台。其中，500吨级及以下吨位小型压铸机占比在71%，500～1000吨位中小型压铸机占比在21%。1000～3000吨位中型压铸机占比在6.8%。3000～6000吨位中大型压铸机占比在1%，6000吨位以上超大型压铸机占比在0.2%。

中小型及以下吨位压铸机，主要用于传统零部件生产，如家电零部件、五金件等；中型及以上吨位压铸机，广泛应用于汽车零部件制造，通信类铸件制造等领域；超大型吨位压铸机，主要用于新能源汽车一体化压铸件生产，如车身结构件、电池盒等。

工作组通过现场调研和问卷调研，共收集到162家企业的有效数据。调研覆盖了从130吨到16000吨的不同压铸机规模，产品涵盖汽车、通讯、五金、机电等各类压铸件。

- 相关标准研究现状

目前，我国能源管理方面的标准多数是各行业通用的基础性标准，主要有GB/T 23331—2020《能源管理体系 要求》、GB/T 15587—2023《工业企业能源管理导则》、GB 17167—2025《用能单位能源计量器具配备和管理通则》、GB/T 12723—2024《单位产品能源消耗编制通则》、GB/T 2589—2020《综合能耗计算通则》、GB/T 13234—2018《用能单位节能量计算方法》等。

铝合金压铸件类单位产品能源消耗等级方面的标准主要为地方标准，见表4。这些标准是针对传统压铸企业混合生产模式下的应用，跟目前多元化、专业化的生产模式已经有些脱节。

铝合金类产品单位能源消耗标准

| 序号 | 标准号(源) | 发布机构 | 原文题名 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DB44/T 859-2011 | 广东省地方标准 | 铝合金压铸件单位产品能源消耗限额 |
|  | DB50/T 856-2018 | 重庆市地方标准 | 铝合金铸件单位产品能源消耗限额 |
|  | DB33/T 802-2010 | 浙江省标准 | 铝合金铸件可比单位综合能耗限额及计算方法 |

总体而言，目前我国缺少铝合金压铸件有关的能耗标准，这方面标准的研究和制定工作比较滞后，已经与新的生产模式不匹配。铝合金压铸行业能源管理和企业开展节能工作会因此缺少系统化的标准规范和技术依据。因此对当前铝合金压铸行业生产过程中的能耗数据进行深入调查分析，研究制定新的铝合金压铸生产的单位产品能耗等级标准非常必要。

已有标准的能耗数据分析

通过对几个地方标准的分析，各个地区的标准有以下特点：

- 标准的制定是以淘汰落后产能、推动绿色制造为核心目标，通过设定能耗等级倒逼企业升级节能设备。

- 能耗分级管控，采用二/三级限值体系。

- 数据规范严格，均要求企业配备能源计量器具（符合GB 17167），建立能耗台账并支持年度审计，确保数据可追溯。

- 覆盖核心工序，标准均聚焦熔化与压铸两大高耗能环节，是节能重点。

- 计算方法各地区会有所差异，重庆浙江等要求按产品复杂度加权计算，统计过程会相对复杂。

- 浙江地区对熔化工序区分电炉与燃料炉。

主要铝合金压铸产业地区关于铝合金铸件/压铸件的能源消耗等级及计算方法标准的能耗等级值的对比情况见表5。

地标准能耗等级值对比情况

单位：kgce/t

| 序号 | 标准号 |  | 熔化工序 |  |  | 压铸工序 |  |  | 综合能耗 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 统计范围 | 等级1/先进值 | 等级2/准入值 | 等级3/等级值 | 等级1/先进值 | 等级2/准入值 | 等级3/等级值 | 等级1/先进值 | 等级2/准入值 | 等级3/等级值 |
|  | DB50/ 856-2018（重庆） 注：铝合金铸件 | 全过程 | 115 | 130 | / | 425 | 450 | / | 500 | 550 | / |
|  | DB33_802-2010（浙江） 注：铝合金铸件 | 全过程 | / | 280 | 310 | / | / | / | / | 500 | 550 |
|  | DB44/T 859-2011（广东） 注：铝合金压铸件 | 熔化+铸造 (不含其他工序) | 252 | 280 | 308 | 200 | 220 | 242 | 483 | 537 | 589 |
|  | 本标准 | 熔化+铸造 | 120 | 150 | 200 | 180 | 260 | 350 | 500 | 650 | 800 |

本标准略松于浙江、上海、广东的地方标准，与重庆地方标准指标接近，长三角、珠三角和川渝地区是压铸行业的主要聚集地，中大型企业云集，企业平均水平明显高于国内其他地方企业，故相关标准相对其他地区较严，本标准需考虑全国压铸企业情况，故较于地标略松，符合我国压铸企业发展现状需求。

- 能耗数据调研情况

本标准的核心内容是能耗指标值的确定，因此数据获取、处理及最终取值至关重要。在标准研制过程中，标准起草组分三个阶段对企业的能耗数据进行调研（调研区域等分布情况见附件），分别是初步现场调研、问卷调研和抽样调查。数据调研基本原则如下：

1）	能耗数据来源采用问卷调查的形式，现场调研数据不低于总数据量的20%，数据明显偏离的应进行复核验证；

2）	调研企业熔化工序设备均至少正式生产12个月以上。

3.1初步现场调研：了解铸造企业的生产工艺、能源管理等情况，以及不同生产条件下能耗之间的差异及能耗分布情况。为此前往5家压铸企业进行现场调研，对企业能耗现状及需求进行考察和座谈。通过本阶段的调研了解到，对于压铸企业能耗最大的两个工序分别为熔化和压铸。

3.2问卷调研：为了扩大数据来源，结合初步现场调研了解的情况，工作组编制了调研问卷，了解企业能耗水平和节能措施的应用。问卷调研主要从生产规模、各工序设备能耗等方面考虑。首先是生产规模，一般来说，生产规模较大的企业，能源管理体系比较完善，同类产品的单位产品能耗相对较低，因此选取不同生产规模的企业作为调研对象，要求中小型企业数量不低于100个，大型企业数量不低于20个。第二个考虑的是铸件材质，不同材质金属熔化时，对能耗的影响，因此应针对不同材质铸件生产企业进行调研，通过前期调研和咨询相关专家意见，压铸铝合金不同牌号能耗差距不大，没有明显线性关系。第三个要考虑的是熔化设备，目前用于铝合金熔化的设备主要为燃气炉，部分企业存在坩埚炉或感应电炉，根据实际调研情况，坩埚炉和感应电炉企业一般不用于批量生产，大多数企业其总耗能低于2%，故忽略不计。根据以上的要求，最终选定200个铸造生产企业为此次问卷调研的对象，其中中小企业150个，大型企业50个。

此次问卷调研通过铸造协会将其下发到200余家铸造企业（涉及大中小型压铸机、和汽车、通讯、五金等重点行业的不同规模的铸造企业）。共有177个铸造企业上报了能耗数据。

3.3抽样调查：最后为了验证上报数据的合理性，在对上报的数据完成统计后，从能耗较高和较低的铸造企业中抽取了30家企业进行数据验证。经过统计整理和验证，发现有部分企业上报的数据不合理，为了确保数据的科学性保留了162份较合理数据。

3.4调研情况分析：

本标准限值由现有工艺装备技术理论能耗值和企业实际调研数据综合得出。

（1）熔化工序

编制组调研了145家（另外17家企业为铝液直供模式）企业熔化工序共198座熔化炉能耗情况，详见图1、表5.

图1 熔化工序能耗调研情况

表5 熔化工序能耗达标情况

| 能耗情况（kgce/t） | ≤120 | ≤150 | ≤200 | ＞200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔化炉数量 | 37 | 128 | 185 | 13 |
| 占比 | 18.69% | 64.65% | 93.43% | 6.57% |

# 熔化工序约18.69%的炉子能达到1级水平，该类炉子熔化效率较高，大多数为24小时工作，炉型均为节能型燃气熔化炉；约64.65%的企业能够达到2级水平，其中未达到1级水平的企业存在个下述个别问题导致能耗偏高；约93.43%的企业能够达到3级水平，其中未达到2级水平的主要有以下1项或多项问题，仅有6.57%的企业其中不满足3级指标要求，不达3级水平的企业存在下述2项或多项问题，其中生产运行不畅问题较为严重。

# 能耗高的主要原因：

- 企业存在生产节拍衔接不畅导致部分铝液保温时间过长（生成计划安排不顺，压铸设备故障，长时间订单不足等原因导致）；

- 材质过多，导致频繁启停和打炉；

- 熔化设备故障，炉体保温性能差、炉衬料过厚等设备问题；

- 加料频次、总量、回炉料大小不合理、原材料氧化物或杂质超标等原辅材料问题；

- 坩埚炉或电炉熔化量超过总产量的5%。

# 本标准考虑到大部分企业无法实现24小时连续熔化，企业更换熔化炉成本较高，故限值选取不宜过严，且熔化工序主要能耗浪费主要来源于管理问题，故选取管理水平较高，设备能力大众水平的企业作为1级指标基准，选取管理水平无缺项的企业作为2级指标基准，选取管理水平有瑕疵但无重大缺项的作为3级指标基准，最终确定1、2、3级指标分别为120 kgce/t、150 kgce/t和200 kgce/t。

（2）压铸工序

压铸工序耗能设备主要包括：压铸机、保温炉、模温机及循环水系统、真空系统、机器人、切边机等辅助设备，压铸工序各设备能耗占比情况说明见附件。编制组综合162家企业调研情况确定综合能耗，详见图2、表6。

图2 压铸工序能耗调研情况

表6 压铸工序能耗达标情况

| 能耗情况（kgce/t） | ≤180 | ≤260 | ≤350 | ＞350 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业数量 | 19 | 104 | 139 | 23 |
| 占比 | 11.73% | 64.20% | 85.80% | 14.20% |

压铸工序约11.73%的企业能达到1级水平，该类企业生产节拍紧凑、管理水平较高；约64.20%的企业能够达到2级水平，其中未达到1级水平的企业存在个下述个别问题导致能耗偏高；约85.80%的企业能够达到3级水平，其中未达到2级水平的主要有以下1项或多项问题，约14.20%的企业其中不满足3级指标要求，不达3级水平的企业存在下述2项或多项问题，其中生产运行不畅和工艺出品率问题较为严重。

能耗高的主要原因：

- 企业存在生产节拍过长（企业技术水平低、生产管理水平低等原因导致）；

- 产品良品率低或工艺出品率低；

- 生产设备稼动率低（设备故障或生产订单不足等原因导致）；

- 设备维保水平低、设备老化严重、缺乏伺服电机等节能措施等设备问题。

考虑到压铸产品差异，生产设备稼动率（OEE）差异和工艺出品率（调研情况见附件）不同，同时结合到大部分企业技术水平和管理水平现状，本标准限值选取不宜过严，故选取技术水平、管理水平较高，设备能力较高水平的企业作为1级指标基准，选取管理水平无缺项的企业作为2级指标基准，选取管理水平有瑕疵但无重大缺项的作为3级指标基准，最终确定1、2、3级指标分别为180 kgce/t、260 kgce/t和350 kgce/t。

（3） 综合能耗

结合熔化工序和压铸工序调研情况，同时参考GB/T 2589—2020 《综合能耗计算通则》确定综合能耗等级值如下图3、表7：

图3 铝合金压铸件单位产品综合能耗

表7 综合工序能耗达标情况

| 能耗情况（kgce/t） | ≤500 | ≤650 | ≤800 | ＞800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业数量 | 17 | 106 | 137 | 25 |
| 占比 | 10.49% | 65.43% | 84.57% | 15.43% |

综合能耗约10.49%的企业能达到1级水平，该类企业技术水平、工艺水平、管理水平较高；约65.43%的企业能够达到2级水平，其中未达到1级水平的企业存在熔化工序、压铸工序中提到的个别问题导致能耗偏高；约84.57%的企业能够达到3级水平，其中未达到2级水平的主要存在熔化工序、压铸工序中提到的1项或多项问题，约15.43%的企业其中不满足3级指标要求，不达3级水平的企业存在2项或多项问题。

综合能耗是压铸生产企业统计周期年内的能耗数据，这个过程会受到诸多影响因素的影响而导致能耗的损失，例如：设备性能与运维水平、工艺参数设定与优化程度、生产管理与操作规范、质量要求和废品率等都密切相关。全年的平均能耗，根据行业数据和调研情况，压铸企业熔化工序耗能约占企业总耗能的25%左右，压铸工序耗能约占企业总能耗45%左右，空压机约占企业总能耗15%左右（能耗占比分析见附件），其他工序及设备约占企业总能耗15%左右。

综合考虑以上各种分析，选取技术水平、管理水平较高的企业作为1级指标基准，选取管理水平整体无缺项的企业作为2级指标基准，选取管理水平有限但无严重问题的作为3级指标基准，最终确定1、2、3级指标分别为500 kgce/t、650 kgce/t和800 kgce/t。

- 突破性成果及对产业发展的作用等情况

1.突破性成果

统一计算口径问题： 解决了铝合金压铸行业内能耗计算范围不统一、统计方法不一致导致的数据不可比问题。

缺乏能效标杆问题：填补了国家层面铝合金压铸件能耗等级标准的空白，为企业能效对标、节能目标考核提供了量化依据。

2.标准成果的作用

节能监管无据可依问题：为政府节能主管部门开展节能监察、能效评估、固定资产投资项目节能审查等提供了技术标准支撑；

推动技术升级问题：通过设定具有挑战性的先进值，倒逼企业进行节能技术改造和精细化管理，促进行业整体能效提升和绿色低碳转型。

3.标准应用前景和意义

（1）标准的研制可实现以下几个关键目标：

1）引导行业绿色低碳转型：在“碳达峰、碳中和”的宏观目标下，铸造行业作为装备制造业的基石，其绿色低碳发展至关重要。该标准通过设定能耗等级，为企业树立明确的能效标杆，引导企业通过技术升级和节能改造来降低能耗，从而直接支持国家双碳战略目标的实现

2）规范能耗统计与计算方法：标准的核心内容之一是提供清晰的统计范围和计算方法。它明确了哪些能源消耗应纳入统计（如生产系统、辅助生产系统和附属生产系统），并给出了统一的计算公式，帮助企业更准确地核算自身能耗水平，为节能管理提供可靠的数据基础，避免因统计口径不一造成的不公平竞争。

（2）该标准的制定和实施，对行业和企业发展具有深远影响：

1）推动技术创新与产业升级：标准的引领作用将促使企业主动采纳先进的熔炼技术、高效节能的压铸设备以及余热回收等节能技术。

2）营造公平竞争的市场环境：通过建立全国统一的等级标准，能够形成“鼓励先进、淘汰落后”的机制。它为所有企业设立了相同的起跑线，使能耗低、技术先进的优质企业在市场中获得竞争优势，从而优化资源配置，助力整个行业的高质量、可持续发展。

3）提升企业核心竞争力与合规性：对企业而言，降低能源消耗直接意味着运营成本的下降。有助于企业应对未来的环保政策约束，开拓高端市场。

4）支撑国家战略与行业治理：该标准为政府相关部门对铸造行业进行能耗监管、制定产业政策以及开展固定资产投资项目节能审查提供了明确的技术依据。从宏观层面保障了国家节能减排目标的落实。

- 预期达到经济效益、社会效益或生态效益等分析

社会效益： 提升行业节能意识和能源管理水平，促进节能技术和装备的研发与应用，推动产业结构优化升级。

生态效益： 显著减少化石能源消耗和二氧化碳排放，为实现国家“双碳”目标做出直接贡献。

- 与国际标准、国外先进标准、国内标准等同类标准水平的对比情况，

国际、国外目前无相关标准。本标准在系统性和可操作性上达到了国际先进水平。在建立引导性的能耗等级指标体系方面，属于国内首创，填补空白，总体水平为国内领先。

- 标准中涉及的知识产权说明

经核查，本标准的主要技术内容为能耗计算方法和基于行业数据统计的等级值，不涉及已知的专利技术。标准本身为指导性技术文件，其发布和实施不会涉及知识产权问题。

- 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性说明

本标准与现行环境保护、节约能源资源等相关法律、法规、规章协调一致。

- 对重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 标准性质的建议说明

建议本标准的性质为规范类指导性文件。

- 贯彻标准的要求和措施建议，根据国家经济、技术政策需要和该标准涉及的产品的技术改造难度等因素提出标准的实施日期的建议

建议本标准批准发布后3个月实施。

标准发布实施后，绿色制造标委会联合中国铸造协会，通过现场或网络会议等方式面向铝合金压铸件生产企业针对该标准进行宣贯。

- 其它应予说明的事项

本标准为国家标准化指导性技术文件，不宜规范能源消耗限额，经讨论，专家建议将名称由《铝合金压铸件能源消耗限额及计算方法》修改为《铝合金压铸件能源消耗等级及计算方法》。

全国绿色制造技术标准化技术委员会

2026年3月

附件：

1.数据调研分布情况说明：

为确保数据科学严谨，起草组汇总压铸机型情况，统一筹划，选择典型机台单机装表进行能耗测量，同时前往压铸集聚区进行实地调研。本次调研压铸企业分布在重庆、广东、江苏、浙江、天津、大连等各个区域，覆盖地域全面，具有代表性；单机测试机型从350吨～12000吨（低于130吨和16000吨压铸机，目前行业内应用极少，故没有单机装表测量能耗），包括国产机型和进口机型，常用典型机型覆盖全面；

附图1  调研企业地域分布

附图2  调研压铸机吨位分布

2.压铸工序各设备耗能分布情况

压铸机耗能占比：38.52%，保温炉耗能占比：24.3%，模温机耗能24.39%（数量只有1/3），其他辅助设备（循环水系统、真空系统、机器人、切边机等）12.8%。模温机参与的压铸过程，其能耗占比约占30%以上。通常，6000吨以下压铸单元，模温配置普遍在5台以下，6000吨以上的压铸单元，模温机配置数量达到30～40台，但是，随着产品复杂性的提高，轻量化、薄壁化的发展趋势，模温机的使用将会越来越广泛，具体见附图3、附图4。

附图3  铝合金压铸件单位产品综合能耗

附图4  铝合金压铸件单位产品综合能耗

3.压铸件工艺出品率情况

铸件的工艺出品率是指最终合格铸件重量与最初投入金属液重量的比值，通常以百分比表示。压铸件工艺出品率提高，意味着获得同等重量合格铸件所消耗的金属液减少，直接降低了熔化工序的能耗。经企业调研和专家咨询分析可知，目前压铸件平均工艺出品率约50%。

附图5  铝合金压铸件工艺出品率调研情况

4.空压机能耗占比调研情况

在行业内选取4家典型企业，跟踪6个月空压机能源消耗情况，如下表，可估算占压铸工序总能耗的30%～35%。

附表1  综合工序能耗达标情况

| 序号 | 压铸车间总耗电量 （千瓦时） | 空压机耗电量 （千瓦时） | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16000349 | 5541985 | 34.6% |
| 2 | 28291262 | 8645840 | 30.6% |
| 3 | 13161863 | 4014818 | 30.5% |
| 4 | 29169315 | 11029629 | 37.8% |
| 平均 |  |  | 33.4% |